ГОСТ/ТУ: ГОСТ 4568-95
Производитель: ОАО "Сильвинит"

Внешний вид:
Мелкие кристаллы серовато-белого цвета.

Применение:
Применяется в сельском хозяйстве в качестве удобрения, а также в технологических процессах добычи нефти.

| № | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Массовая доля калия в пересчете на K2O, %, не менее | 60 |
| 2 | Массовая доля воды, %, не более | 1,00 |
| 3 | Рассыпчатость, % | 100 |

Сертификаты и ТУ

| КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ МАРКИ «МЕЛКИЙ» ГОСТ 4568-95 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Норма |  |
| 1 | Внешний вид | мелкие кристаллы серовато-белого цвета или мелкие зерна различных оттенков красно-бурого цвета |  |
|  |  | 1 сорт | 2 сорт |
| 2 | Массовая доля калия в пересчете на К2О, %, не менее | 60 | 58 |
| 3 | Массовая доля воды, %, не более | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Гранулометрический состав (массовая доля фракций), % | не нормируется |  |
| 5 | Динамическая прочность ( массовая доля неразрушенных гранул ), %, не менее | не нормируется |  |
| 6 | Рассыпчатость, % | 100 |  |
| Хлористый калий используют в основном в сельском хозяйстве как минеральное удобрение. Часть перерабатывают на едкий калий, бертолетову соль, углекислый калий и др. соединения, применяемые в различных отраслях промышленности: стекольной, парфюмерной, лакокрасочной, кожевенной, фармацевтической и др. |  |  |  |

ООО "Верхнекамская Торговая Компания"

Адрес: переулок Ардуановский, д. 3.  г. Березники, Пермский край
Телефон: (34242) 5-55-63
Факс: (34242) 3-76-91
E-mail: vtk_galina@mail.ru